Lavorazione tipo: CONSOLIDAMENTO DI VOLTE IN MATTONI CON FIBRA DI CARBONIO

Il rinforzo strutturale tramite fasciature all'estradosso di volte in mattoni o mattoncini seguirà le seguenti fasi di lavorazione:

Stuccatura accurata di eventuali lesioni o microlesioni all'intradosso della volta da effettuare con idonee malte (consultare l’ufficio tecnico della ditta) e successivo puntellamento delle strutture oggetto dell'intervento. Pulizia dell'estradosso con eliminazione totale di parti inconsistenti e di qualsiasi materiale che possa pregiudicare il buon aggrappo delle lavorazioni seguenti. Eliminazione totale della polvere dall'intera superficie da trattare da effettuare con aspirapolvere. Nel caso in cui la superficie di applicazione del rinforzo si presenti molto irregolare, si provvederà a regolarizzarla con opportune malte idrauliche (consultare l’ufficio tecnico della ditta).

Applicazione sulla superficie trattata di resina sintetica consolidante bicomponente in dispersione acquosa con un consumo minimo di 0,3 kg/m². Successiva stesura a spatola di adesivo epossidico tixotropico a due componenti esente da solventi con un consumo minimo di 3,5 kg/m². Il prodotto avrà la funzione di livellare la superficie da rinforzare e di creare uno strato adesivo per la successiva applicazione del rinforzo.

L'adesivo epossidico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Indurimento completo a 25° C | 7 giorni |
| --- | --- |
| Consistenza (A+B) | Prodotto pastoso tixotropico |
| Rapporto resina/indurente | 100/100 |
| Residuo secco (A+B) UNI 8309 | > 98% |
| Resistenza a compressione ASTM D 695-02a | 24 h: > 50 MPa 7 gg: > 56 MPa |
| Resistenza a flessione ASTM D 790 | 24 h: > 16 MPa 7 gg: > 18 MPa |
| Adesione al calcestruzzo | 3 MPa (rottura del supporto) |

Applicazione a fresco di tessuto di armatura unidirezionale in fibra di carbonio da 325 gr/m². tipo Kimitech CB 320 o similari. Il tessuto dovrà essere steso con rullo o spatola nella direzione di progetto ed incorporato nella massa resinosa facendo attenzione a non creare bolle d'aria. Il tessuto di carbonio dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Peso totale del nastro | 320 g/m² |
| --- | --- |
| Densità | 1,8 g/cm³ |
| Spessore nastro (solo carbonio) | 0,164 mm |
| Tensione di rottura a trazione del filato | 4800 MPa |
| Resistenza unitaria | 787 N/mm |
| Modulo elastico a trazione | 230 GPa |
| Allungamento a trazione | 1,9% |

Successiva impregnazione a fresco del tessuto in fibra di carbonio con resina epossidica bicomponente fluida priva di solventi ed a bassa viscosità. Il prodotto sarà applicato a pennello o rullo in più mani e lentamente in modo che l'impregnazione del tessuto sia completa, il consumo sarà di circa 1 kg/m². La resina fluida non dovrà subire ritiri all'atto dell'indurimento e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

| Densità (A+B) UNI EN ISO 2811-1 | 1.08 g/cm³ |
| --- | --- |
| Indurimento completo a 25° C | 7 giorni |
| Rapporto resina/indurente | 100/50 in peso |
| Residuo secco (A+B) UNI 8309 | > 98% |
| Viscosità (poises a 25° C) | 8-10 (A+B) |
| Resistenza a compressione ASTM D 695-02: a 7 giorni | > 50 MPa |
| Massima tensione di trazione ASTM D 638 | > 30 MPa |
| Modulo tangente a trazione ASTM D 638 | 1760 MPa |

Le caratteristiche dei prodotti sopra indicate saranno verificate, per quanto riguarda il numero ed il tipo, a discrezione della D.L. in corso d'opera da laboratori autorizzati.

I prodotti dovranno essere di Azienda che opera in Sistema di Qualità Certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

A lavorazione ultimata il rinforzo può essere lasciato a vista. Se si desidera verniciarlo, rasarlo, intonacarlo o rivestirlo con protezioni antincendio consultare l’ufficio tecnico della ditta. Nel caso in cui il rinforzo necessita di più strati di carbonio, consultare l’ufficio tecnico della ditta.

Firma per approvazione (Alta Direzione):   ......................................................................…………...