# Lavorazione tipo: CONSOLIDAMENTO DI MURATURE MEDIANTE INTONACI ARMATI COLLABORANTI A SANDWICH

Eliminazione del vecchio intonaco e di tutte le parti inconsistenti o mosse.

Accurata scarnitura dei giunti di malta con eliminazione di tutti i materiali friabili e poco consistenti.

Lavaggio con acqua in pressione di tutte le superfici oggetto dell'intervento.

Applicazione su entrambi i lati della muratura, di rete elettrosaldata (maglia 10x10 tondino da 6 mm) fissata alla muratura con tondini da 8 mm ancorati al supporto con legante idraulico ad espansione controllata pronta all'uso, esente da cloruri, particelle ferrose ed agenti aggressivi che possano provocare il degrado delle armature metalliche.

Il legante idraulico avrà le seguenti certificazioni:

| Resistenza a compressione UNI EN 12190 | 1 gg > 23 MPa 7 gg > 58 MPa 28 gg > 81 MPa |
| --- | --- |
| Resistenza a flessione UNI EN 12190 | 1gg: > 3 MPa 7 gg: > 4 MPa 28 gg > 5,5 MPa |
| Espansione contrastata UNI 8147 | 0,075% |
| Prova di adesione | 5,8 N/mm² |
| Prova di sfilamento (Pull-Out) di barra da 16 mm | 106930 N |

Bagnatura delle superfici e posa in opera di di malta idraulica antiritiro ad effetto tissotropico addizionata con fibre sintetiche e pronta all'uso, esente da cloruri e con alta resistenza ai solfati. Si realizzerà uno spessore non inferiore a 3 cm. con un consumo di materiale non inferiore a 54 kg/m².

La malta antiritiro avrà le seguenti certificazioni:

| Modulo elastico secante a compressione a 28 gg UNI 6556 | 22000 ± 1000 MPa |
| --- | --- |
| Resistenza a compressione UNI EN 12190 | 1 gg: > 20 MPa 7 gg: > 51 MPa 28 gg: > 60 MPa |
| Espansione contrastata UNI 8147 | 0,06% |
| Adesione al CLS a 28 gg | 6,2 N/mm² |

Le caratteristiche dei prodotti sopra indicate saranno verificate, per quanto riguarda il numero ed il tipo, a discrezione della D.L. in corso d'opera da laboratori autorizzati.

Firma per approvazione (Alta Direzione):   ......................................................................…………...